104學年度新生服裝採購樣式及材質規格表

| 品 名 | 圖 示 | 規 格 材 質 | 基 本 說 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.男 女 制 短 衣 |  | 成份：T/C 65/35 T100﹪ 經紗：116條 緯紗：76條 紗支數：45/1×75D 重量：160g/件/L號(±5) | - 國民領。 - 前中心6釦，前左上一口袋。 - 口袋上需印校徽，口袋上方缝繍校名、班級及姓名。 - 下擺為外放式，兩側做調整扣。 5.白底條紋格領。 |
| 2.男 女 制 長 衣 |  | 成份：T/C 65/35 T100﹪ 經紗：116條 緯紗：76條 紗支數：45/1×75D 重量：200g/件/L號(±5) | - 襯衫領 - 前中心6釦，前左上一口袋。 - 口袋上需印校徽，口袋上方缝繍校名、班級及姓名。 - 下擺為外放式，兩側做調整扣。 5.與短袖相同有下擺外放式。 6.顏色及袖口與短袖相同。 |
| 品 名 | 圖示、樣布 | 規 格 材 質 | 基 本 說 明 |
| 3-1.男 制 長 褲 |  | 成份：T/R 65/35 經紗：79條 緯紗：67條 紗支數：34/2×34/2 重量：400g/件/長41腰26(±5) | - 腰際7個褲耳，腰際內做一暗袋，左右各一斜口袋。 - 褲口需盲縫，前左右各二活褶，後左右各二尖褶。 - 左右兩側各加一條止滑帶。 - 深藍色、中腰。 |
| 3-2.女 制 長 褲 |  | 成份：T/R 65/35 經紗：79條 緯紗：67條 紗支數：34/2×34/2 重量：375g/件/長41腰28(±5) | - 腰際7個褲耳，腰際內做一暗袋，左右各一斜口袋。 - 褲口需盲縫，前左右各二活褶，後左右各二尖褶。 - 左右兩側各加一條止滑帶。 - 兩側鬆緊。 - 深藍色、中腰。 |
| 4-1.男 制 短 褲 |  | 經紗72根/吋 紗支30支雙股 緯紗58根/吋 紗支30支雙股 特多龍紗65% 嫘縈35%收縮率±3%以內 重量：260g/件/腰26(±5) | - 腰際7個褲耳，左右各一斜口袋。 - 褲口需盲縫，前左右各二活褶，後左右各二尖褶。 - 藍底紅白花格。 - 中腰。 |

| 品 名 | 圖示、樣布 | 規 格 材 質 | 基 本 說 明 |
| --- | --- | --- | --- |

| 4-2.女 制 褲 裙 |  | 經紗72根/吋 紗支30支雙股 緯紗58根/吋 紗支30支雙股 特多龍紗65% 嫘縈35%收縮率±3%以內 - 內襯材質為純棉麻紗裡布 重量：300g/件/長21腰26(±5) | - 腰際4個褲耳，後側一斜暗袋。 - 兩側鬆緊。 - 藍底紅白花格。 - 中腰。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.男 女 運 動 短 衣 |  | 成份： 聚酯纖維60% 棉40% 紗支： 37支（S） 78丹尼（D） 重量：180g/件/XL42號(±5) | - 圓領衫。 - 左胸印「龜山國中」字樣。 3.黃色。印字為紫色。 4.背面印有龜山國中英文字樣及小太陽圖案（紅色）。 |
| 6.男 女 運 動 短 褲 |  | 成份：T100﹪ T65﹪C35﹪ 紗支：組織布 重量：280g/件/M(±5) | - 褲頭除鬆緊帶外另加一棉繩。 - 褲子左後方口袋一個，附拉鍊。 - 紫色。黃字。 |

| 品 名 | 圖示、樣布 | 規 格 材 質 | 基 本 說 明 |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.男 女 運 動 長 衣 |  | 成份： 聚酯纖維60% 棉40% 紗支： 37支（S） 78丹尼（D） 重量：220g/件/L40號(±5) | - 圓領衫。 - 左胸印「龜山國中」字樣。 - 左右袖子各車織帶。 - 背面印有龜山國中英文字樣及小太陽圖案（紅色）。請至本校觀看。 - 黃色紫字及紅色圖案。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.男 女 運 動 長 褲 |  | 成份：T100﹪ T65﹪C35﹪ 紗支：組織布 重量：410g/件/L40號(±5) | - 褲頭除鬆緊帶外另加一棉繩。 - 褲子左後方口袋一個，附拉鍊。 - 紫色黃字。 |
| 9.男 女 運 動 外 套 |  | 成份：100﹪聚酯纖維 經紗：144條 緯紗：90條 內襯：灰色長毛裡 重量：700g/件/L10號(±5) | - 三層脫裡夾克，左右前片各斜開口袋一個。 - 夾克內裝拉鍊式內裡。 - 左胸印校徽。 - 黄紅相配。 5.重量為全夾克含內襯(加厚-長毛裡)。 |

| 品 名 | 圖示、樣布 | 規 格 材 質 | 基 本 說 明 |
| --- | --- | --- | --- |

| 另一側邊加一條反光背膠 10.書 包 | 正面此位置加一條反光背膠 | 成份：尼龍420丹 側邊加一條反光背膠 貼PVC膠 | - 前片繡LOGO龜山。 - 上有一提帶。 - 下面為雙扣環 - 深藍色白色標示。 - 書包正面及兩側邊各加一條反光背膠（共計三條反光背膠）。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.短背心 |  | 成分： 25％羊毛 75％亞克力纖維 紗支： 42支双股紗（Nm） 雙面總針織法，防縮、抗起毬處理。背心底色為灰色，V領、袖口為灰色、紫色、藍色漸層滾邊。 重量：220g/件/M(±5) |  |

備註：

- 以上布料規格均應符合材料成分及耐水洗牢度四級以上、耐汗牢度四級以上、耐摩擦染色堅牢度四級以上，並不可含有可遷移性螢光物質。

- 廠商於交貨時應檢附具符合中華民國國家標準CNS15290-L1036號4.1游離甲醛之SGS等單位檢驗合格證明文件(檢驗書應填貼布樣及服裝照片)，所需費用由廠商自行負擔，如廠商無提供證明文件或檢驗不合格者，因影響本校作業甚鉅，應予以減價1/2收受並沒收履約保證金公告不良廠商。

- 廠商於交貨時應檢具材質規格表所列內容之出廠證明書正本。

- 材質規格所列重量，於交貨時由本校依品項標示規格抽驗並照相存證。

- 書面規格與樣品如有出入，以實際樣品為準，樣品可至本校觀看。

- 以上規格成份、重量容許誤差值±5％，紗支、經緯紗密度容許誤差值±5。